墓碑施工方案

一、基础施工

6.1工程测量与放线

以现场给定的基准点和基准线为中心，先测设场地整体标高，建立平面控制网和标高控制网，再以控制网为依据，进行各局部详细位置的定位放线。保证数据准确，步步有校核，同时保护好标高控制点，各种参照物稳定无沉降，不受到破坏。

6.2排除地面积水

根据现场工程地质、水文地质勘察资料，尽量利用自然地形来设置排水沟，使水或雨水直接排到场外，场内低洼地区的积水也要排除干净，做好阴雨天气的排水准备工作，禁止排水通道流经基础，使场地保持干燥，以利于施工保证基础质量。

6.3平整场地

根据现场实际情况，采用人工（或堆土机）平整转运，汽车协调配合。做到:①土方位置优化正确，标高控制精确，避免二次转运现象发生；②转运到位的土方或回填的土方及时分层碾压压实，保证不沉陷；③禁止两水、施工用水冲刷，浸泡下层土方，做好排水附属工作。

6.4土方填筑和压实

土方挖运采用推土机、反铲挖掘机配合开挖，汽车、人力车配合运转。回填土及局部基础需要找平回填的地方分层进行填土，尽量采用同类土质，当土质差别较大时，将透水性较大的土层置于透水性小的土层之下，禁止将各类土混合在一起杂用，严禁填方内产生水囊。要具有足够的密实度，避免回填土的不均匀沉陷。尤其要将管道基层下的粘土基层碾压到位，使承载力满足设计要求。

二、砼垫层施工

1.一般要求

混凝土采用C15素混凝土，塌落度要求16±2cm，为保证砼浇灌时不产生离析，砼由高处自由倾落，其落距不应超过2m。砼要用机械振捣密实，采用平板振捣器和插入式振捣器震动到表面泛浆无气泡为止，严防漏振。常温砼浇灌完12h后必须遮盖浇水养护。

2.浇筑方法及注意事项

混凝土输送采用汽车泵的方法。对超挖部位回填的混凝土应连续浇灌，不留施工缝。

较深基坑侧面出现岩裂隙水部位，要先铺设一层直径2~5cm的石子，做好出水导管，然后再进行混凝土垫层浇筑。

泵送混凝土排除泌水和浮浆后，表面仍有较厚的水泥浆，在混凝土浇筑后一定要认真处理，按标高用长刮杆刮平，用木抹子搓压、拍实，在接近终凝前，用木抹子压光，使收缩裂缝闭合，然后覆盖塑料布及防雨材料。

3.质量要求

混凝土的强度等级必须符合设计要求，每浇筑100立方混凝土留置2组混凝土试块，一组进行标样，另一组同条件养护。

1）对于到场的混凝土应进行抽检，坍落度过大过小拒收，一般到场混凝土坍落度控制在l60±20mm。应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护；

2）混凝土浇筑面的标高，严格按放线人员测定的标高来控制。混凝土不应有过振、漏振现象。

3）混凝土浇水养护时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14d；浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态：混凝土养护用水应与拌制用水相同。

4）混凝土强度达到1.2N／mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

4.安全环保施工要求

1）水泥、砂、石等原材料要存放整齐。

2）使用防水剂时避免污染环境。

3）使用商品混凝土，冲洗罐车到指定地点，避免环境污染。

4）进出场车辆出门口进行冲洗轮胎，防止泥土带出工地。

三、砌体砌筑工程

1、砖的品种及强度必须符合设计要求，保留好砖的出厂合格证并对进场的砖抽样送至法定检测单位复检，试验符合要求后方可使用。

2、砌筑砂浆的强度必须满足设计要求，保证砌筑砂浆的平均强度不小于设计强度，任意一组砂浆试块的强度值不低于设计强度的75%。

3、砌筑时先根据指定的水准点控制好标高，对基层抄好平,立准皮数杆，采用每砌一皮砖准线向上移动一次的办法以保证砌体横平竖直，无同缝。

4、砌筑砂浆要有良好的和易性，砌体缝隙间的砂浆必须密实饱满，保证砂浆饱满度不低于85%。

5、要保证砌体横平竖直，砂浆饱满，上下错缝，内外搭砌，正确留置墙体拉结筋，预留好洞口位置，砌砖接槎严禁留设直槎。

四、抹灰工程

1.施工准备

（1）水泥：采用42.5级水泥。

（2）砂：中砂，使用前应过5删孔径筛子，含泥量不超过5%。

（3）砌砖墙面，应提前两天进行浇水，每天宜两遍以上。

（4）大面积抹灰前应先做样板块，检查合格和确认施工方案后方可进行大面积抹灰。

2.施工工艺

（1）墙面浇水

墙面应自上而下浇水湿润，但是抹灰墙面不得显浮水，以保证抹灰施工质量。将墙面剔平，即先将表面尘土、污垢清扫干净、用10%火碱水将板面的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净、晾干，然后用水泥砂浆内掺水重20%的界面剂胶，用笤帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥浆疙瘩全部粘到光面上，并有较高的强度 （掰有手不动）为止。

（2）抹灰

墙面的垂直度和平整度，根据检查结果确定抹灰层的平均厚度。

抹底层灰：待标筋有一定强度后，洒水湿润墙面，然后在两筋之间用力抹底灰，用木抹子压实搓平，底灰要略低于标筋。先刷一道掺水重10%的界面剂胶水泥素浆，打底应分层分遍进行抹底层砂浆（常温时采用配合比为1：3水泥砂浆），第一遍厚度宜为5mm,抹后用木抹子搓平、扫毛，待第一遍六至七成干时，即可抹第二遍，厚度约为8-12mm,随即用木杠刮平，木抹子搓毛，终凝后洒水养护。

抹面层灰：待底层灰干到6-7成后，即可抹面层灰，抹灰厚度以略高于标筋为宜，然后用刮尺沿标筋由上至下刮平，不平处补厚度砂浆然后再刮，直至刮平为止最后用铁抹子压光抹平，使室内四角方正，以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。

修抹预留孔洞不等底灰抹平后应立即设专人将预留孔洞周边5cm的范围内清理干净，周边嵌贴分格条，待墙面中层抹灰完成之后取下分格条，用水泥砂浆将洞抹成方整、光滑平整。

（3）抹灰必须按规定喷洒界面剂，分两次进行，一次抹灰厚度不超过15MM，抹灰后一定要湿养24小时后才能进行第二次抹灰。

（4）墙面阳角抹灰时，先将靠尺在墙角的一面用线锤找直，然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。

（5）清扫：抹灰完成后，应将每次抹灰掉下的落地灰清扫干净，以免污染地面。

3.质量标准

（1）所用材料品种、质量必须符合设计要求。

（2）每层抹灰间及抹灰层与基层间必须粘结牢固，无脱层、空鼓、开裂等缺陷。

（3）允许偏差项目：表面整整：4MM；阴、阳角垂直：4MM；立面垂直：5MM；阴阳角方正：4MM（用2M时检查）。